Iepirkuma

ID Nr.: RTU-2017/34

Nolikuma 2.3. pielikums

**Iepirkuma “Specifisku drānu iegāde Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas līdzfinansētā projekta “Vieds un drošs darba apģērbs - SWW” vajadzībām”**

**(**ID Nr.: RTU-2017/34)

**3. iepirkuma daļa “Lauku uniformas drānas”**

**Pasūtītāja tehniskā specifikācija (Pretendenta tehniskā piedāvājuma forma)**

<Vietas nosaukums>, <gads>, <datums>, <mēnesis>

Pretendents < Nosaukums; Reģ. Nr.> ir iepazinies ar Rīgas Tehniskās universitātes organizētā iepirkuma “Specifisku drānu iegāde Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas līdzfinansētā projekta “Vieds un drošs darba apģērbs - SWW” vajadzībām”, ar ID Nr.: RTU-2017/34 nolikumu un iesniedz šādu tehnisko piedāvājumu:

*Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību. Pretendentam jāpierāda piedāvātā ekvivalentums.*

*Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Pretendentiem iesniegt preču vai audumu paraugus.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Materiāla apraksts** | **Daudzums** | | **Pretendenta piedāvājums**  Norādīt:  - preces ražotāju. Gadījumā, ja pretendents pats ir preces ražotājs, tas norāda to piedāvājumā;  - katras piedāvātās preces tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi. Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju;  - ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, vai norādi (saiti) uz ražotāja mājaslapu, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām. Ja šāda informācija nepastāv, norādīt iemeslu. |
| **minimālais**  *(minimālais pasūtījuma apjoms pirmajā pasūtīšanas reizē)* | **maksimālais** |
| 1 | Drānas veids – tumšā hromātiskā tonī krāsots audums, kas ir tumšāks par neitrāli pelēko toni  Šķiedru sastāvs – 65% poliesteris, 35% kokvilna  Pinuma veids – Ripstopa audums audekla pinumā  Šķēru blīvums – 468 pav/10cm ± 10pav/10cm  Audu blīvums – 240 pav/10cm ± 10pav/10cm  Šķēru numurs – 51  Audu numurs - 51  Auduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm  1m2 masa – 155g ± 5% | 10m | 25m |  |
| 2 | Drānas veids – audums  Šķiedru sastāvs – 65% poliesteris, 35% kokvilna  Apdares veids – maskējoša apdruka  Pinuma veids – Ripstopa audums audekla pinumā  Šķēru blīvums – 468 pav/10cm ± 10pav/10cm  Audu blīvums – 240 pav/10cm ± 10pav/10cm  Šķēru numurs – 51  Audu numurs - 51  Auduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm  1m2 masa – 155g ± 5% | 10m | 25m |  |
| 3 | Drānas veids – tumšā hromātiskā tonī krāsots audums, kas ir tumšāks par neitrāli pelēko toni  Šķiedru sastāvs – 65% poliesteris, 35% kokvilna  Apdares veids – pretburzīguma aprete  Pinuma veids – saržs 3/1  Šķēru blīvums – 400 pav/10cm ± 10pav/10cm  Audu blīvums – 240 pav/10cm ± 10pav/10cm  Šķēru numurs – 34  Audu numurs – 34  Auduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm  1m2 masa – 195g ± 5% | 10m | 25m |  |
| 4 | Drānas veids – audums  Šķiedru sastāvs – 65% poliesteris, 35% kokvilna  Apdares veids – pretburzīguma aprete, maskējoša apdruka  Pinuma veids – saržs 3/1  Šķēru blīvums – 400 pav/10cm ± 10pav/10cm  Audu blīvums – 240 pav/10cm ± 10pav/10cm  Šķēru numurs – 34  Audu numurs - 34  Auduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm  1m2 masa – 195g ± 5% | 10m | 25m |  |
| 5 | Drānas veids – tumšā hromātiskā tonī krāsots audums, kas ir tumšāks par neitrāli pelēko toni  Šķiedru sastāvs – 88% kokvilna, 12% neilons  Pinuma veids – Ripstopa audums 2/2 sarža pinumā  Auduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm  1m2 masa – 200g ± 5% | 10m | 25m |  |
| 6 | Drānas veids – audums  Šķiedru sastāvs – 88% kokvilna, 12% neilons  Apdares veids – maskējoša apdruka  Pinuma veids – Ripstopa audums 2/2 sarža pinumā  Auduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm  1m2 masa – 200g ± 5% | 10m | 25m |  |
| 7 | Drānas veids – audums  Šķiedru sastāvs – 88% kokvilna, 12% neilons  Apdares veids – ugunsnoturīga apstrāde un maskējoša apdruka vai krāsots tumšā tonī  Pinuma veids – Ripstopa audums 2/2 sarža pinumā  Auduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm  1m2 masa – 200g ± 5% | 10m | 25m |  |
| 8 | Drānas veids – tumšā hromātiskā tonī krāsots audums, kas ir tumšāks par neitrāli pelēko toni  Šķiedru sastāvs – 65% kokvilna, 35% poliesteris  Pinuma veids – Ripstopa audums audekla pinumā  Auduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm  1m2 masa – 200g ± 5% | 10m | 25m |  |
| 9 | Drānas veids – tumšā hromātiskā tonī krāsots audums, kas ir tumšāks par neitrāli pelēko toni  Šķiedru sastāvs – 65% kokvilna, 35% poliesteris  Apdares veids – maskējoša apdruka  Pinuma veids – Ripstopa audums audekla pinumā  Auduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm  1m2 masa – 200g ± 5% | 10m | 25m |  |
| 10 | Drānas veids – tumšā hromātiskā tonī krāsots audums, kas ir tumšāks par neitrāli pelēko toni  Šķiedru sastāvs – 50% kokvilna, 50% neilons  Pinuma veids – Ripstopa audums audekla pinumā  Auduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm  1m2 masa – 210g ± 5% | 10m | 25m |  |
| 11 | Drānas veids – audums  Šķiedru sastāvs – 50% kokvilna, 50% neilons  Apdares veids – maskējošā apdruka  Pinuma veids – Ripstopa audums audekla pinumā  Auduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm  1m2 masa – 210g ± 5% | 10m | 25m |  |
| 12 | Drānas veids – tumšā hromātiskā tonī krāsots audums, kas ir tumšāks par neitrāli pelēko toni  Šķiedru sastāvs – 65% poliesteris, 35% kokvilna  Apdares veids – pretburzīguma aprete  Šķēru blīvums – 452 pav/10cm ± 10pav/10cm  Audu blīvums – 224 pav/10cm ± 10pav/10cm  Šķēru numurs – 34  Audu numurs – 34  Pinuma veids - saržs 2/1  Auduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm  1m2 masa – 210g ± 5% | 10m | 25m |  |
| 13 | Drānas veids – audums  Šķiedru sastāvs – 65% poliesteris, 35% kokvilna  Apdares veids – pretburzīguma aprete, maskējoša apdruka  Šķēru blīvums – 452 pav/10cm ± 10pav/10cm  Audu blīvums – 224 pav/10cm ± 10pav/10cm  Šķēru numurs – 34  Audu numurs – 34  Pinuma veids - saržs 2/1  Auduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm  1m2 masa – 210g ± 5% | 10m | 25m |  |
| 14 | Drānas veids – tumšā hromātiskā tonī krāsots audums, kas ir tumšāks par neitrāli pelēko toni  Šķiedru sastāvs –50% kokvilna, 50% poliesters  Apdares veids – pretburzīguma aprete  Šķēru blīvums – 444 pav/10cm ± 10pav/10cm  Audu blīvums – 224 pav/10cm ± 10pav/10cm  Šķēru numurs – 40  Audu numurs – 24  Pinuma veids - saržs 2/1  Auduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm  1m2 masa – 210g ± 5% | 10m | 25m |  |
| 15 | Drānas veids – audums  Šķiedru sastāvs –50% kokvilna, 50% poliesters  Apdares veids – pretburzīguma aprete, maskējoša apdruka  Šķēru blīvums – 444 pav/10cm ± 10pav/10cm  Audu blīvums – 224 pav/10cm ± 10pav/10cm  Šķēru numurs – 40  Audu numurs - 24  Pinuma veids - saržs 2/1  Auduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm  1m2 masa – 210g ± 5% | 10m | 25m |  |
| 16 | Drānas veids – tumšā hromātiskā tonī krāsots audums, kas ir tumšāks par neitrāli pelēko toni  Šķiedru sastāvs –50% kokvilna, 50% poliesters  Apdares veids – pretburzīguma aprete  Šķēru blīvums – 536 pav/10cm ± 10pav/10cm  Audu blīvums – 312 pav/10cm ± 10pav/10cm  Šķēru numurs – 51  Audu numurs - 34  Pinuma veids - atlass 4/1  Auduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm  1m2 masa – 215g ± 5% | 10m | 25m |  |
| 17 | Drānas veids – audums  Šķiedru sastāvs –50% kokvilna, 50% poliesters  Apdares veids – pretburzīguma aprete, maskējoša apdruka  Šķēru blīvums – 536 pav/10cm ± 10pav/10cm  Audu blīvums – 312 pav/10cm ± 10pav/10cm  Šķēru numurs – 51  Audu numurs - 34  Pinuma veids - atlass 4/1  Auduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm  1m2 masa – 215g ± 5% | 10m | 25m |  |
| 18 | Drānas veids – tumšā hromātiskā tonī krāsots audums, kas ir tumšāks par neitrāli pelēko toni  Šķiedru sastāvs – 65% poliesteris, 35% kokvilna  Apdares veids – pretburzīguma aprete  Šķēru blīvums – 344 pav/10cm ± 10pav/10cm  Audu blīvums – 208 pav/10cm ± 10pav/10cm  Šķēru numurs – 24  Audu numurs - 24  Pinuma veids – saržs 2/1  Auduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm  1m2 masa – 245g ± 5% | 10m | 25m |  |
| 19 | Drānas veids – audums  Šķiedru sastāvs – 65% poliesteris, 35% kokvilna  Apdares veids – pretburzīguma aprete, maskējoša apdruka  Šķēru blīvums – 344 pav/10cm ± 10pav/10cm  Audu blīvums – 208 pav/10cm ± 10pav/10cm  Šķēru numurs – 24  Audu numurs - 24  Pinuma veids – saržs 2/1  Auduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm  1m2 masa – 245g ± 5% | 10m | 25m |  |
| 20 | Drānas veids – tumšā hromātiskā tonī krāsots audums, kas ir tumšāks par neitrāli pelēko toni  Šķiedru sastāvs – 60% kokvilna, 40% poliesteris  Apdares veids – pretburzīguma aprete  Šķēru blīvums – 340 pav/10cm ± 10pav/10cm  Audu blīvums – 208 pav/10cm ± 10pav/10cm  Šķēru numurs – 24  Audu numurs - 24  Pinuma veids – saržs 2/1  Auduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm  1m2 masa – 245g ± 5% | 10m | 25m |  |
| 21 | Drānas veids – audums  Šķiedru sastāvs – 60% kokvilna, 40% poliesteris  Apdares veids – pretburzīguma aprete, maskējoša apdruka  Pinuma veids – saržs 2/1  Šķēru blīvums – 340 pav/10cm ± 10pav/10cm  Audu blīvums – 208 pav/10cm ± 10pav/10cm  Šķēru numurs – 24  Audu numurs - 24  Auduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm  1m2 masa – 245g ± 5% | 10m | 25m |  |
| 22 | Drānas veids – tumšā hromātiskā tonī krāsots audums, kas ir tumšāks par neitrāli pelēko toni  Šķiedru sastāvs – 65% poliesteris, 35% kokvilna  Pinuma veids – Ripstopa audums audekla pinumā  Šķēru blīvums – 416 pav/10cm ± 10pav/10cm  Audu blīvums – 220 pav/10cm ± 10pav/10cm  Šķēru numurs – 27  Audu numurs – 27  Auduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm  1m2 masa – 270g ± 5% | 10m | 25m |  |
| 23 | Drānas veids – audums  Šķiedru sastāvs – 65% poliesteris, 35% kokvilna  Apdares veids – maskējoša apdruka  Pinuma veids – Ripstopa audums audekla pinumā  Šķēru blīvums – 416 pav/10cm ± 10pav/10cm  Audu blīvums – 220 pav/10cm ± 10pav/10cm  Šķēru numurs – 27  Audu numurs – 27  Auduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm  1m2 masa – 270g ± 5% | 10m | 25m |  |
| 24 | Drānas veids – tumšā hromātiskā tonī krāsots audums, kas ir tumšāks par neitrāli pelēko toni  Šķiedru sastāvs –50% kokvilna, 50% poliesters  Apdares veids – pretburzīguma aprete  Šķēru blīvums – 512 pav/10cm ± 10pav/10cm  Audu blīvums – 256 pav/10cm ± 10pav/10cm  Šķēru numurs – 34  Audu numurs - 24  Pinuma veids - atlass 4/1  Auduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm  1m2 masa – 275g ± 5% | 10m | 25m |  |
| 25 | Drānas veids – audums  Šķiedru sastāvs –50% kokvilna, 50% poliesters  Apdares veids – pretburzīguma aprete, maskējoša apdruka  Šķēru blīvums – 512 pav/10cm ± 10pav/10cm  Audu blīvums – 256 pav/10cm ± 10pav/10cm  Šķēru numurs – 34  Audu numurs - 24  Pinuma veids - atlass 4/1  Auduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm  1m2 masa – 275g ± 5% | 10m | 25m |  |
| 26 | Drānas veids – tumšā hromātiskā tonī krāsots audums, kas ir tumšāks par neitrāli pelēko toni  Šķiedru sastāvs – 70% poliesteris, 30% kokvilna  Šķēru blīvums – 428 pav/10cm ± 10pav/10cm  Audu blīvums – 268 pav/10cm ± 10pav/10cm  Šķēru numurs – 20  Audu numurs - 20  Pinuma veids - saržs 3/1  Auduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm  1m2 masa – 235g ± 5% | 10m | 25m |  |
| 27 | Drānas veids – audums  Šķiedru sastāvs – 70% poliesteris, 30% kokvilna  Apdares veids – maskēšanās apdruka  Šķēru blīvums – 428 pav/10cm ± 10pav/10cm  Audu blīvums – 268 pav/10cm ± 10pav/10cm  Šķēru numurs – 20  Audu numurs - 20  Pinuma veids - saržs 3/1  Auduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm  1m2 masa – 235g ± 5% | 10m | 25m |  |

Pretendents, lai apliecinātu atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām vispārējām prasībām, aizpilda tabulu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Vispārējās prasības: | Pretendenta apstiprinājums |
|  | Jebkuras Preces piegādi pretendents spēj veikt ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas. | *<norādāms konkrēts piedāvātais piegādes laiks>* |
|  | Garantijas termiņš katrai precei – ne mazāk kā 2 gadi | *<norādāms konkrēts piedāvātais garantijas laiks>* |
|  | Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai, kā arī nepārveidotai (izņemot, ja pretendents to ražo), oriģināliepakojumā. |  |
|  | Preces iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās transportēšanas laikā. |  |
|  | Preču piegādi pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē. |  |
|  | Pretendents nodrošina preču piegādi uz pasūtītāja adresi: Ķīpsalas iela 6, Rīga. |  |
|  | Piegādes izmaksas sedz pretendents. |  |
|  | Preču pasūtīšana iespējama caur šādiem saziņas kanāliem: | *Tālrunis:  Elektroniskais pasts:* |
|  | Pasūtītājs iegādājas Preces pēc vajadzības tādā apjomā, kāds tam ir nepieciešams. Pasūtītājam nav pienākums iegādāties preces no visām pozīcijām vai visā summas apjomā Vispārīgās vienošanās izpildes laikā. |  |
|  | Pretendents preces pasūtītājam nodod kopā ar dokumentāciju, kas satur Preces raksturojumu, īpašības un uzglabāšanas, kopšanas un lietošanas noteikumus (latviešu un/vai angļu valodā). |  |

Ar šo apstiprinām un garantējam:

1) sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

2) vadošais darbinieks, kurš koordinēs piegādi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis).

Pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds:

Paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_