Iepirkuma

ID Nr.: RTU-2017/34

Nolikuma 2.3. pielikums

**Iepirkuma “Specifisku drānu iegāde Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas līdzfinansētā projekta “Vieds un drošs darba apģērbs - SWW” vajadzībām”**

**(**ID Nr.: RTU-2017/34)

**3. iepirkuma daļa “Lauku uniformas drānas”**

**Pasūtītāja tehniskā specifikācija (Pretendenta tehniskā piedāvājuma forma)**

<Vietas nosaukums>, <gads>, <datums>, <mēnesis>

Pretendents < Nosaukums; Reģ. Nr.> ir iepazinies ar Rīgas Tehniskās universitātes organizētā iepirkuma “Specifisku drānu iegāde Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas līdzfinansētā projekta “Vieds un drošs darba apģērbs - SWW” vajadzībām”, ar ID Nr.: RTU-2017/34 nolikumu un iesniedz šādu tehnisko piedāvājumu:

*Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību. Pretendentam jāpierāda piedāvātā ekvivalentums.*

*Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Pretendentiem iesniegt preču vai audumu paraugus.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Materiāla apraksts** | **Daudzums** | **Pretendenta piedāvājums**Norādīt:- preces ražotāju. Gadījumā, ja pretendents pats ir preces ražotājs, tas norāda to piedāvājumā;- katras piedāvātās preces tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi. Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju;- ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, vai norādi (saiti) uz ražotāja mājaslapu, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām. Ja šāda informācija nepastāv, norādīt iemeslu. |
| **minimālais***(minimālais pasūtījuma apjoms pirmajā pasūtīšanas reizē)* | **maksimālais** |
| 1 | Drānas veids – tumšā hromātiskā tonī krāsots audums, kas ir tumšāks par neitrāli pelēko toniŠķiedru sastāvs – 65% poliesteris, 35% kokvilnaPinuma veids – Ripstopa audums audekla pinumāŠķēru blīvums – 468 pav/10cm ± 10pav/10cmAudu blīvums – 240 pav/10cm ± 10pav/10cmŠķēru numurs – 51Audu numurs - 51 Auduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm1m2 masa – 155g ± 5% | 10m | 25m |  |
| 2 | Drānas veids – audumsŠķiedru sastāvs – 65% poliesteris, 35% kokvilnaApdares veids – maskējoša apdrukaPinuma veids – Ripstopa audums audekla pinumāŠķēru blīvums – 468 pav/10cm ± 10pav/10cmAudu blīvums – 240 pav/10cm ± 10pav/10cmŠķēru numurs – 51 Audu numurs - 51 Auduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm1m2 masa – 155g ± 5% | 10m | 25m |  |
| 3 | Drānas veids – tumšā hromātiskā tonī krāsots audums, kas ir tumšāks par neitrāli pelēko toniŠķiedru sastāvs – 65% poliesteris, 35% kokvilnaApdares veids – pretburzīguma apretePinuma veids – saržs 3/1Šķēru blīvums – 400 pav/10cm ± 10pav/10cmAudu blīvums – 240 pav/10cm ± 10pav/10cmŠķēru numurs – 34Audu numurs – 34Auduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm1m2 masa – 195g ± 5% | 10m | 25m |  |
| 4 | Drānas veids – audumsŠķiedru sastāvs – 65% poliesteris, 35% kokvilnaApdares veids – pretburzīguma aprete, maskējoša apdrukaPinuma veids – saržs 3/1Šķēru blīvums – 400 pav/10cm ± 10pav/10cmAudu blīvums – 240 pav/10cm ± 10pav/10cmŠķēru numurs – 34Audu numurs - 34 Auduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm1m2 masa – 195g ± 5% | 10m | 25m |  |
| 5 | Drānas veids – tumšā hromātiskā tonī krāsots audums, kas ir tumšāks par neitrāli pelēko toniŠķiedru sastāvs – 88% kokvilna, 12% neilonsPinuma veids – Ripstopa audums 2/2 sarža pinumā Auduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm1m2 masa – 200g ± 5% | 10m | 25m |  |
| 6 | Drānas veids – audumsŠķiedru sastāvs – 88% kokvilna, 12% neilonsApdares veids – maskējoša apdrukaPinuma veids – Ripstopa audums 2/2 sarža pinumā Auduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm1m2 masa – 200g ± 5% | 10m | 25m |  |
| 7 | Drānas veids – audumsŠķiedru sastāvs – 88% kokvilna, 12% neilonsApdares veids – ugunsnoturīga apstrāde un maskējoša apdruka vai krāsots tumšā tonīPinuma veids – Ripstopa audums 2/2 sarža pinumāAuduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm1m2 masa – 200g ± 5%  | 10m | 25m |  |
| 8 | Drānas veids – tumšā hromātiskā tonī krāsots audums, kas ir tumšāks par neitrāli pelēko toniŠķiedru sastāvs – 65% kokvilna, 35% poliesterisPinuma veids – Ripstopa audums audekla pinumā Auduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm1m2 masa – 200g ± 5% | 10m | 25m |  |
| 9 | Drānas veids – tumšā hromātiskā tonī krāsots audums, kas ir tumšāks par neitrāli pelēko toniŠķiedru sastāvs – 65% kokvilna, 35% poliesterisApdares veids – maskējoša apdrukaPinuma veids – Ripstopa audums audekla pinumā Auduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm1m2 masa – 200g ± 5% | 10m | 25m |  |
| 10 | Drānas veids – tumšā hromātiskā tonī krāsots audums, kas ir tumšāks par neitrāli pelēko toni Šķiedru sastāvs – 50% kokvilna, 50% neilonsPinuma veids – Ripstopa audums audekla pinumāAuduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm1m2 masa – 210g ± 5% | 10m | 25m |  |
| 11 | Drānas veids – audumsŠķiedru sastāvs – 50% kokvilna, 50% neilonsApdares veids – maskējošā apdrukaPinuma veids – Ripstopa audums audekla pinumāAuduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm1m2 masa – 210g ± 5% | 10m | 25m |  |
| 12 | Drānas veids – tumšā hromātiskā tonī krāsots audums, kas ir tumšāks par neitrāli pelēko toniŠķiedru sastāvs – 65% poliesteris, 35% kokvilnaApdares veids – pretburzīguma apreteŠķēru blīvums – 452 pav/10cm ± 10pav/10cmAudu blīvums – 224 pav/10cm ± 10pav/10cmŠķēru numurs – 34Audu numurs – 34Pinuma veids - saržs 2/1Auduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm1m2 masa – 210g ± 5% | 10m | 25m |  |
| 13 | Drānas veids – audumsŠķiedru sastāvs – 65% poliesteris, 35% kokvilnaApdares veids – pretburzīguma aprete, maskējoša apdrukaŠķēru blīvums – 452 pav/10cm ± 10pav/10cmAudu blīvums – 224 pav/10cm ± 10pav/10cmŠķēru numurs – 34Audu numurs – 34Pinuma veids - saržs 2/1Auduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm1m2 masa – 210g ± 5% | 10m | 25m |  |
| 14 | Drānas veids – tumšā hromātiskā tonī krāsots audums, kas ir tumšāks par neitrāli pelēko toniŠķiedru sastāvs –50% kokvilna, 50% poliestersApdares veids – pretburzīguma aprete Šķēru blīvums – 444 pav/10cm ± 10pav/10cmAudu blīvums – 224 pav/10cm ± 10pav/10cmŠķēru numurs – 40Audu numurs – 24Pinuma veids - saržs 2/1Auduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm1m2 masa – 210g ± 5% | 10m | 25m |  |
| 15 | Drānas veids – audumsŠķiedru sastāvs –50% kokvilna, 50% poliestersApdares veids – pretburzīguma aprete, maskējoša apdrukaŠķēru blīvums – 444 pav/10cm ± 10pav/10cmAudu blīvums – 224 pav/10cm ± 10pav/10cmŠķēru numurs – 40Audu numurs - 24 Pinuma veids - saržs 2/1Auduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm1m2 masa – 210g ± 5% | 10m | 25m |  |
| 16 | Drānas veids – tumšā hromātiskā tonī krāsots audums, kas ir tumšāks par neitrāli pelēko toniŠķiedru sastāvs –50% kokvilna, 50% poliestersApdares veids – pretburzīguma apreteŠķēru blīvums – 536 pav/10cm ± 10pav/10cmAudu blīvums – 312 pav/10cm ± 10pav/10cmŠķēru numurs – 51Audu numurs - 34 Pinuma veids - atlass 4/1Auduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm1m2 masa – 215g ± 5% | 10m | 25m |  |
| 17 | Drānas veids – audumsŠķiedru sastāvs –50% kokvilna, 50% poliestersApdares veids – pretburzīguma aprete, maskējoša apdrukaŠķēru blīvums – 536 pav/10cm ± 10pav/10cmAudu blīvums – 312 pav/10cm ± 10pav/10cmŠķēru numurs – 51Audu numurs - 34 Pinuma veids - atlass 4/1Auduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm1m2 masa – 215g ± 5% | 10m | 25m |  |
| 18 | Drānas veids – tumšā hromātiskā tonī krāsots audums, kas ir tumšāks par neitrāli pelēko toniŠķiedru sastāvs – 65% poliesteris, 35% kokvilnaApdares veids – pretburzīguma apreteŠķēru blīvums – 344 pav/10cm ± 10pav/10cmAudu blīvums – 208 pav/10cm ± 10pav/10cmŠķēru numurs – 24Audu numurs - 24 Pinuma veids – saržs 2/1Auduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm1m2 masa – 245g ± 5% | 10m | 25m |  |
| 19 | Drānas veids – audumsŠķiedru sastāvs – 65% poliesteris, 35% kokvilnaApdares veids – pretburzīguma aprete, maskējoša apdrukaŠķēru blīvums – 344 pav/10cm ± 10pav/10cmAudu blīvums – 208 pav/10cm ± 10pav/10cmŠķēru numurs – 24Audu numurs - 24 Pinuma veids – saržs 2/1Auduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm1m2 masa – 245g ± 5% | 10m | 25m |  |
| 20 | Drānas veids – tumšā hromātiskā tonī krāsots audums, kas ir tumšāks par neitrāli pelēko toniŠķiedru sastāvs – 60% kokvilna, 40% poliesterisApdares veids – pretburzīguma apreteŠķēru blīvums – 340 pav/10cm ± 10pav/10cmAudu blīvums – 208 pav/10cm ± 10pav/10cmŠķēru numurs – 24Audu numurs - 24 Pinuma veids – saržs 2/1Auduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm1m2 masa – 245g ± 5% | 10m | 25m |  |
| 21 | Drānas veids – audumsŠķiedru sastāvs – 60% kokvilna, 40% poliesterisApdares veids – pretburzīguma aprete, maskējoša apdrukaPinuma veids – saržs 2/1Šķēru blīvums – 340 pav/10cm ± 10pav/10cmAudu blīvums – 208 pav/10cm ± 10pav/10cmŠķēru numurs – 24Audu numurs - 24 Auduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm1m2 masa – 245g ± 5%  | 10m | 25m |  |
| 22 | Drānas veids – tumšā hromātiskā tonī krāsots audums, kas ir tumšāks par neitrāli pelēko toniŠķiedru sastāvs – 65% poliesteris, 35% kokvilnaPinuma veids – Ripstopa audums audekla pinumāŠķēru blīvums – 416 pav/10cm ± 10pav/10cmAudu blīvums – 220 pav/10cm ± 10pav/10cmŠķēru numurs – 27Audu numurs – 27Auduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm1m2 masa – 270g ± 5% | 10m | 25m |  |
| 23 | Drānas veids – audumsŠķiedru sastāvs – 65% poliesteris, 35% kokvilnaApdares veids – maskējoša apdrukaPinuma veids – Ripstopa audums audekla pinumāŠķēru blīvums – 416 pav/10cm ± 10pav/10cmAudu blīvums – 220 pav/10cm ± 10pav/10cmŠķēru numurs – 27Audu numurs – 27 Auduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm1m2 masa – 270g ± 5% | 10m | 25m |  |
| 24 | Drānas veids – tumšā hromātiskā tonī krāsots audums, kas ir tumšāks par neitrāli pelēko toniŠķiedru sastāvs –50% kokvilna, 50% poliestersApdares veids – pretburzīguma apreteŠķēru blīvums – 512 pav/10cm ± 10pav/10cmAudu blīvums – 256 pav/10cm ± 10pav/10cmŠķēru numurs – 34Audu numurs - 24 Pinuma veids - atlass 4/1Auduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm1m2 masa – 275g ± 5% | 10m | 25m |  |
| 25 | Drānas veids – audumsŠķiedru sastāvs –50% kokvilna, 50% poliestersApdares veids – pretburzīguma aprete, maskējoša apdrukaŠķēru blīvums – 512 pav/10cm ± 10pav/10cmAudu blīvums – 256 pav/10cm ± 10pav/10cmŠķēru numurs – 34Audu numurs - 24 Pinuma veids - atlass 4/1Auduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm1m2 masa – 275g ± 5% | 10m | 25m |  |
| 26 | Drānas veids – tumšā hromātiskā tonī krāsots audums, kas ir tumšāks par neitrāli pelēko toniŠķiedru sastāvs – 70% poliesteris, 30% kokvilnaŠķēru blīvums – 428 pav/10cm ± 10pav/10cmAudu blīvums – 268 pav/10cm ± 10pav/10cmŠķēru numurs – 20Audu numurs - 20 Pinuma veids - saržs 3/1Auduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm1m2 masa – 235g ± 5% | 10m | 25m |  |
| 27 | Drānas veids – audumsŠķiedru sastāvs – 70% poliesteris, 30% kokvilnaApdares veids – maskēšanās apdrukaŠķēru blīvums – 428 pav/10cm ± 10pav/10cmAudu blīvums – 268 pav/10cm ± 10pav/10cmŠķēru numurs – 20Audu numurs - 20 Pinuma veids - saržs 3/1Auduma platums – ne mazāk kā 150 cm un ne vairāk kā 200 cm1m2 masa – 235g ± 5% | 10m | 25m |  |

Pretendents, lai apliecinātu atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām vispārējām prasībām, aizpilda tabulu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Vispārējās prasības: | Pretendenta apstiprinājums |
|  | Jebkuras Preces piegādi pretendents spēj veikt ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas.  | *<norādāms konkrēts piedāvātais piegādes laiks>* |
|  | Garantijas termiņš katrai precei – ne mazāk kā 2 gadi  | *<norādāms konkrēts piedāvātais garantijas laiks>* |
|  | Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai, kā arī nepārveidotai (izņemot, ja pretendents to ražo), oriģināliepakojumā. |  |
|  | Preces iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās transportēšanas laikā.  |  |
|  | Preču piegādi pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē.  |  |
|  | Pretendents nodrošina preču piegādi uz pasūtītāja adresi: Ķīpsalas iela 6, Rīga. |  |
|  | Piegādes izmaksas sedz pretendents.  |  |
|  | Preču pasūtīšana iespējama caur šādiem saziņas kanāliem: | *Tālrunis: Elektroniskais pasts:*  |
|  | Pasūtītājs iegādājas Preces pēc vajadzības tādā apjomā, kāds tam ir nepieciešams. Pasūtītājam nav pienākums iegādāties preces no visām pozīcijām vai visā summas apjomā Vispārīgās vienošanās izpildes laikā.  |  |
|  | Pretendents preces pasūtītājam nodod kopā ar dokumentāciju, kas satur Preces raksturojumu, īpašības un uzglabāšanas, kopšanas un lietošanas noteikumus (latviešu un/vai angļu valodā).  |  |

Ar šo apstiprinām un garantējam:

1) sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

2) vadošais darbinieks, kurš koordinēs piegādi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis).

Pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds:

Paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_